|  | ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR DE MANUFACTURA | CÓDIGO: RES-GDP-F18 |
| --- | --- | --- |
|  |  | FECHA DE VIGENCIA: 31/05/2010 |

FECHA:         28/11/2024

PRODUCTO:	1190

FÓRMULA:		Rdd190

SUSTITUYE ESPECIFICACIONES DE FECHA:   29-08-2024

| PROPIEDADES | M S R | ESTÁNDAR |
| --- | --- | --- |
| Apariencia | Visual | Líquido lechoso |
| Apariencia de película | 203 | Lisa Transparente |
| No Volátiles, % en peso | 190-8 | 54 - 56 |
| Viscosidad Brookfield, @ 25 °C, cPs (*) | 27 | 400 - 1600 |
| pH, @ 25°C | 33 | 4,5 - 5,5 |
| Monómero Libre, % en peso, máximo | 15 | 0,50 |
| Arenilla , % en peso, máximo | 101 | 0,03 |
| Peso Específico, @ 25ºC/25°C | 2061 | 1,063 - 1,103 |
| (*) Aguja N° 3:50 R.P.M. |  |  |

VIDA ÚTIL: 6 meses a 25°C

FRECUENCIA DE CHEQUEOS: Cada 3 meses

| ELABORADO POR: | APROBADO POR: |
| --- | --- |
| Jefe Químico de IDST&SM | Gte. de IDST&SM |